晟源永磁揭榜挂帅项目简介

一、项目名称

高品质异形烧结钕铁硼磁体制备关键技术开发

二、项目背景

围绕高速驱动电机、伺服电机的应用领域需求，对高品质、低成本异形烧结钕铁硼磁体展开技术开发及产业化攻关，通过开发晶粒细化技术、一次成型技术及服役性能提升技术，实现高品质、低成本异形烧结钕铁硼磁体的稳定制备。

三、揭榜任务

探究异形烧结钕铁硼磁体的高均匀化制备方法，并成功在广东晟源永磁材料有限责任公司实现中试，改善公司产品结构，提高市场竞争力,项目实施周期两年。

四. 预期指标

（1）磁性能：无重稀土磁能积≥48 MGOe，内禀矫顽力≥17 kOe。

（2）杂质含量：磁体氧含量≤400 ppm；碳含量≤700 ppm；

（3）磁通一致性：磁通偏差≤3%；

（4）磁体晶粒尺寸：≤4 μm

（5）机械强度：抗弯强度≥ 260 MPa

（6）批次稳定性：连续5批次产品性能波动≤3%

五. 预期成果

（1）提供影响异形钕铁硼磁体均匀性的影响因素及机制

（2）提供异形烧结钕铁硼磁体均匀性的改善方法

（3）完成高品质性异形烧结钕铁硼磁体制备技术的开发及中试验证

（4）申请发明专利1-2项，提交研究报告1份。

六、项目意义

1.市场对异形烧结钕铁硼磁体的要求日益严苛，开拓具有高附加值的异形烧结钕铁硼市场是提高公司市场竞争力的有力措施，高品质性异形烧结钕铁硼磁体制备技术的开发是我司转向异形烧结钕铁硼磁体市场的关键一步。

2.有效解决了异形烧结钕铁硼磁体难均匀化的行业难题，形成了高均匀性异形烧结钕铁硼磁体制备技术，提高了异形烧结钕铁硼磁体的合格率，提升了公司在行业内地位及影响力。